## ЗАЩИТНОЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

|  | #### ОБЕСПЕЧИАВАЕТ: ##### ЗАЩИТУ ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ##### АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ##### ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ АДГЕЗИИ #### ПРИМЕНЯЕТСЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ, ГРАЖДАНСКОМ И ПОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРИ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКЕ МОСТОВ, ПУТЕПРОВОДОВ, ТОННЕЛЕЙ, ДРУГИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Расход краски, г/м2; 150...350. Адгезия покрытия, балл; 2. Прочность при ударе, МПа; не менее 5. Гарантийный срок службы покрытия при умеренном климате, год; 5. Гарантийный срок хранения в герметичной таре при температуре не ниже 0°С, мес.; 9. Время высыхания до степени 3(20°С), ч; не более 2. ### Упаковка - полиэтиленовые фляги |
| --- | --- |